《成相馏分油》

团体标准制定编制说明（征求意见稿）

一、工作概况

接到任务后，我们通过全国标准信息公共服务平台、上海市标准情报研究所和宝钢情报服务平台，查找了国家相关标准网站、企业标准、中国知网（CNKI）期刊数据库、万方学位论文数据库，对国内外标准及有关技术资料进行查询。均未找到有关国际标准和国外同类企业的先进标准，国内生产沥青基、针状焦、同性焦、中间相焦（又叫生焦或者半焦）的企业均依据本企业的企业标准组织生产成相馏分油，但对成相馏分油的相关报道很少。

根据《中华人民共和国标准化法》的精神，我们与生产和使用该产品的企业进行了沟通，了解他们对成相馏分油的技术要求。本着与时俱进、不断推进科学技术的进步、提升行业整体水平的原则，在进行大量实验的基础上，完成了本文件的征求意见稿。

二、标准制定的必要性及意义

发改委第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，“煤焦油加工”属于行业中鼓励类项目。规划好焦炉煤气、煤焦油等大宗焦化副产品的深加工，增加高附加值产品，是行业发展趋势。

煤焦油一般可加工成轻油、酚油、工业萘、洗油、蒽油、煤沥青等产品，其中煤沥青占煤焦油的50% ～ 60%。煤沥青又可以进一步加工成浸渍沥青、沥青焦、针状焦、炭纤维、改质沥青、炭黑、型煤黏结剂、筑路沥青、各种沥青防腐漆、高炉炮泥等产品。

以煤沥青为原料，采用延迟焦化装置生产沥青基、针状焦、同性焦、中间相焦（又叫生焦或者半焦）等高附加值产品的过程中，从焦化塔顶部出来的高温油气进入馏分塔底部，与原料软沥青换热后，未被冷凝的油气上升，由塔的测线分馏采出成相重油（俗称焦化重油）和成相轻油（俗称焦化轻油）。成相重油和成相轻油统称成相馏分油，其中成相重油为初馏点不小于250℃的产品，成相轻油为280℃前馏出量不小于70%产品。产品产率与软沥青的性质和循环比直接相关，通常产品产率为：延迟焦64%，成相重油21%，成相轻油1.1%。

成相重油因芳烃含量高，杂质和沥青、水分、灰分、游离碳、硫含量低，是较为理想的炭黑用油；成相轻油因轻质烃类组分含量高，常被用作调油或燃料油。但国内没有成相馏分油相应的标准，因此急需制定成相馏分油的标准，以提高产品质量、规范行业秩序、促进行业内部健康有序发展，满足新时期的要求。

三、标准制定的原则及依据

本文件的制定主要是根据《中华人民共和国标准化法》中规定的标准制定原则，其编制原则为：

（1）本文件按GB/T 1.1-2020格式编写。

（2）本文件的编制应体现产品的先进性和适用性，满足市场需求，保护消费者利益，促进对外经济技术合作和对外贸易。

（3）本文件编制应体现国家产业政策，促进产品综合利用，有利于合理利用资源，提高经济效益。

四、主要内容说明

（一）确定标准主要内容

1．范围

以煤沥青为原料，采用延迟焦化装置生产沥青基、针状焦、同性焦、中间相焦（又叫生焦或者半焦）等高附加值产品的过程中，从焦化塔顶部出来的高温油气进入馏分塔底部，与原料软沥青换热后，未被冷凝的油气上升，由塔的测线分馏采出成相重油（俗称焦化重油）和成相轻油（俗称焦化轻油）。成相重油和成相轻油统称成相馏分油，其中成相重油为初馏点不小于250℃的产品，成相轻油为280℃前馏出量不小于70%产品。

由于产品规范标准首先遵守性能原则，非必要不建议对生产过程、工艺等规定要求，所以不规定生产的高附加值的焦类产品品种；尽管生产不同高附加值焦类产品，但使用的原料均为低温煤沥青，且分馏出成相重油和成相轻油性质和用途相似，因此确定本文件的范围为：本文件适用于以煤沥青为原料，采用延迟焦化装置生产高附加值焦类产品的过程中，分馏制得的成相馏分油。

2．规范性引用文件

根据GB/T 1.1-2020的要求，列出引用文件。

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190 危险货物包装标志

GB/T 1999 焦化油类产品取样方法

GB/T 2281  焦化油类产品密度试验方法

GB/T 2288 焦化产品水分测定方法

GB/T 2292 焦化产品甲苯不溶物含量的测定

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判断

GB/T 18255 焦化粘油类产品馏程的测定

3．术语和定义

查看GB/T 9977-2008《焦化产品术语》未见相关术语和定义。我们通过全国标准信息公共服务平台、上海市标准情报研究所和宝钢情报服务平台，查找了中国知网（CNKI）期刊数据库，对国内有关技术资料进行查询：

1）查到GB/T 28298《焦化重油》，但本方法的成相重油（俗称焦化重油）与其具有明显区别：

①由适用范围可见，工艺来源不同。GB/T 28298-2012中焦化重油的适用范围为“高温煤焦油加工所得重质馏分与煤沥青调配的混合油”；而本文件中成相重油（俗称焦化重油）的适用范围为“以煤沥青为原料，采用延迟焦化装置生产高附加值焦类产品的过程中，分馏制得的成相馏分油。成相重油为初馏点不小于250℃的产品。

②由密度（20℃）指标可见，性质不同。GB/T 28298-2012中焦化重油密度（20℃）≤1.24g/cm3；而本文件中成相重油（俗称焦化重油）的密度（20℃）1.12~1.19g/cm3。两者密度存在较大的差异。

- 鉴于无法使用“焦化重油”这个术语，我们查询与延迟焦（俗称生焦）有关的标准，查到YB/T 4822-2020《煤系针状焦中间相焦》，它的范围是“本文件规定了以煤沥青为原料经延迟焦化工艺生产的煤系针状焦中间相焦的技术条件，本文件适用于煤系针状焦中间相焦产品。”，从范围可见两个方法的工艺一致，但由于历史原因，它没有“术语和定义”这个章节。

- 为了与现行标准匹配，以方便文件使用者为原则，我们仍从YB/T 4822-2020《煤系针状焦中间相焦》中摘取关键字“中间项”；综合考虑延迟焦化的工艺是生成中间项，因此使用“成相”。

综上，将该产品的术语和定义如下：

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

成相馏分油 phase-forming fraction

以煤沥青为原料，采用延迟焦化装置生产高附加值焦类产品的过程中，从焦化塔顶部出来的高温油气进入馏分塔底部，与原料软沥青换热后，未被冷凝的油气上升，在塔中分馏制得的成相重油（俗称焦化重油）和成相轻油（俗称焦化轻油）的总称。

3.2

成相重油 phase-forming heavy oil

以煤沥青为原料，采用延迟焦化装置生产高附加值焦类产品的过程中，分馏制得的初馏点不小于250℃的产品。

3.3

成相轻油 phase-forming light oil

以煤沥青为原料，采用延迟焦化装置生产高附加值焦类产品的过程中，分馏制得的280℃前馏出量不小于70%产品。

4．技术要求

由于在前期调研中，未找到有关国际标准和国外同类企业的先进标准，因此，本文件的技术要求，主要依据用户的意见和以推进科学技术进步，促进国内外贸易需求原则制定的。

- （1）密度：

- 密度是一种既可验证的简便证实方法，也是一种较为有效区分产品性质的方法。密度范围宽，说明组分较多，密度范围窄，说明组分较少；密度高，说明重质组分多，密度低，说明重质组分少。

- 根据实物的实测值，规定密度如下：

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 成相重油 | 成相轻油 |
| 密度（20℃），g/cm3 | 1.12~1.19 | 0.90~1.08 |

- （2）水分：

- 为了获得满足要求的中间项焦，原料煤沥青在进入延迟焦化塔前，需要在加热炉中进行预加热，为了避免加热炉结焦，炉管内注入高压饱和蒸汽，大部分蒸汽在进入联合塔后通过塔顶逸出，但不排除少部分水蒸汽冷凝在成相轻油中，因此需要规定成相轻油中水分含量。成相重油，由于其馏出温度远高于成相轻油，因此从工艺上可排除其含水的可能性。结合实物的实测值，规定水分如下：

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 成相重油 | 成相轻油 |
| 水分（质量分数），％ ≤ | — | 1.0 |

- （3）甲苯不溶物：

- ①成相重油中芳烃含量高，杂质、沥青、水分、灰分、游离碳和硫含量低，是较为理想的炭黑用油。在炭黑生产过程中，甲苯不溶物基本上不发生变化，但混入炭黑产品中将使橡胶的物理机械性能显著下降，因此炭黑厂家对成相重油中甲苯不溶物的要求是越低越好。

- ②成相轻油常被用作调油或燃料油，客户无甲苯不溶物的要求。

- 结合实物的实测值，规定甲苯不溶物如下：

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 成相重油 | 成相轻油 |
| 甲苯不溶物 ≤ | 0.2 | — |

- （4）蒸馏：

- 除密度外，馏程分析也是一种既可验证的简便证实方法，也是一种较为有效区分产品性质的方法。如果焦化馏分油中掺杂其他物质，可以结合密度和馏程分析，加以分析。

- 结合实物的实测值，规定馏程分析如下：

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 成相重油 | 成相轻油 |
| 蒸馏试验： 初馏点，℃ ≥ 初馏点～280℃馏出量，（体积分数）％ ≥ | 250 — | — 70 |

5．试验方法

均采用现行国标的试验方法。

（1）密度的测定按GB/T 2281的规定进行。但成相重油的平均温度校正值K为0.00072，测定温度100℃±20℃；成相轻油的平均温度校正值K为0.00078，测定温度70℃±20℃。

（2）水分的测定按GB/T 2288规定进行。

（3）甲苯不溶物的测定按GB/T 2292规定进行。

（4）蒸馏的测定按GB/T 18255规定进行。

6．检验规则

（1）试样的采取和制备：

试样的采取和制备按GB/T 1999规定进行。

（2）数值修约：

为规范生产活动中试验测定和计算得出的各种数值，本文件规定：数值的修约按GB/T 8170规定进行。同时产品质量指标合格判断，采用GB/T 8170中的“修约值比较法”。

7．运输、贮存和质量证明书

本产品常温下状态为液体，通常采用槽车或船运输，本产品为危险化学品，根据GB/T 1.1－2020的要求，本文件对运输、贮存和质量证明书等内容规定如下：

7.1　本产品装入洁净、干燥的槽车或船中，发给需方。

7.2　槽车或船上应标有易燃液体的标志，标志应符合GB 190的有关规定。

7.3　每批产品出厂时应附有质量证明书，证明书的内容应包括：供方名称、产品名称、标准编号、批号、净重、发货日期及本文件规定的各项检验结果和质量等级等。

7.4　供方应提供本产品的危险化学品安全技术说明书(MSDS)和安全标签。

8.安全注意事项

由于成相馏分油属于易燃产品，从安全方面考虑，详细制定了安全注意事项，使标准更加完善。安全注意事项如下：

8.1　成相馏分油，高温可燃，避免高温、明火及强氧化剂。

8.2　工作场所应配置必要的消防设施，必须使用个人防护用品（如工作服、口罩、手套等），宜安装通风设备、配备急救药箱。

8.3　当产品着火时，可采用干粉、二氧化碳、沙土灭火。

8.4　当皮肤上沾染成相馏分油后，应脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水冲洗。

（二）主要试验（或验证）情况

本方法结合成相馏分油的生产数据、市场要求和使用经验而制定完成。工作组通过成相馏分油出厂检验，对成相馏分油的主要性能指标进行了验证，结果如下：

表1 成相重油主要性能指标与标准值对比

| 指 标 样品号 生产厂家 | 密度（20℃），g/cm3 | 甲苯不溶物 | 初馏点，℃ | 等级/结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.12~1.19 | ≤0.2 | ≥250 | 合格品 |
| 1＃ | 1.14 | 0.1 | 302 | 合格品 |
| 2＃ | 1.14 | 0.1 | 298 | 合格品 |
| 3＃ | 1.14 | 0.1 | 316 | 合格品 |
| 4＃ | 1.15 | 0.1 | 310 | 合格品 |
| 5＃ | 1.15 | 0.1 | 303 | 合格品 |
| 6＃ | 1.16 | 0.1 | 316 | 合格品 |
| 7＃ | 1.14 | 0.1 | 313 | 合格品 |
| 8＃ | 1.15 | 0.1 | 289 | 合格品 |
| 9＃ | 1.15 | 0.1 | 310 | 合格品 |

表2 成相轻油主要性能指标与标准值对比

| 指 标 样品号 | 密度（20℃），g/cm3 | 水分（质量分数），％ | 初馏点～280℃馏出量，（体积分数）％ | 等级/结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.90~1.08 | ≤1 | ≥70 | 合格品 |
| 1＃ | 1.07 | 1 | 75 | 合格品 |
| 2＃ | 1.03 | 0.4 | 88 | 合格品 |
| 3＃ | 1.04 | 0.4 | 89 | 合格品 |
| 4＃ | 1.06 | 0.2 | 91 | 合格品 |
| 5＃ | 1.06 | 0.2 | 87 | 合格品 |

从分析结果看，各主要性能指标均符合标准规定的要求，证明对应本文件的主要技术指标是切实可行。

五、与国际、国外同类标准水平的对比情况

未查到相关标准。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本文件与国家和行业有关的方针、政策、规定、法律和法规是协调一致的。

七、标准中涉及专利的情况

本文件不涉及专利问题。

- 预期达到的社会效益、对产业发展和作用等情况

促进技术创新，增强产品的国内外市场竞争力，对规范市场竞争，引导市场良性发展具有积极的促进作用。

九、贯彻标准的要求和措施建议

本文件发布后，建议标准化技术委员会组织有关专家对新标准进行宣贯，推动新产品的应用。

十、本文件实施后建议废止旧标准情况

无。

十一、其他应予说明的事项

无。

标准编制小组

2022年3月