《沥青焦中间相焦》

团体标准制定编制说明（征求意见稿）

一、工作概况

接到任务后，我们通过全国标准信息公共服务平台、上海市标准情报研究所和宝钢情报服务平台，查找了国家相关标准网站、企业标准、中国知网（CNKI）期刊数据库、万方学位论文数据库，对国内外标准及有关技术资料进行查询。均未找到有关国际标准和国外同类企业的先进标准，国内生产沥青基中间相焦（又叫生焦或者半焦）的企业均依据本企业的企业标准组织生产沥青焦中间相焦，但对沥青焦中间相焦的相关报道很少。

根据《中华人民共和国标准化法》的精神，我们与生产和使用该产品的企业进行了沟通，了解他们对沥青焦中间相焦的技术要求。本着与时俱进、不断推进科学技术的进步、提升行业整体水平的原则，在进行大量实验的基础上，完成了本文件的征求意见稿。

二、标准制定的必要性及意义

随着化石燃料的日益枯竭，能源危机已成为全球共同关注的焦点，在太阳能、风能、核能等新能源体系中, 锂离子电池因其能量密度高、环境友好、结构多样化及价格低廉等优异特性使其成为未来混合动力汽车、空间技术等高端储能系统的理想电源。锂离子电池由正极、负极、隔膜和电解液组成, 其中负极材料的研究始终是新能源材料领域的研究热点。

沥青通过延迟焦化工艺，在400℃~500℃温度范围形成中间相小球体，此时的焦即为沥青焦中间相焦，属于易石墨化碳，柔软且比较致密。以前的惯例是将煅烧系统与延迟焦化联合起来，将煅后焦供应市场，但近几年负极材料厂家在炭材料生产配方中加入沥青焦中间相焦，以提高制品的机械强度和降低灰分。

国内却没有相应的标准，因此急需制定沥青焦中间相焦的标准，以提高产品质量、规范行业秩序、促进行业内部健康有序发展，满足新时期的要求。

三、标准制定的原则及依据

本文件的制定主要是根据《中华人民共和国标准化法》中规定的标准制定原则，其编制原则为：

（1）本文件按GB/T 1.1-2020格式编写。

（2）本文件的编制应体现产品的先进性和适用性，满足市场需求，保护消费者利益，促进对外经济技术合作和对外贸易。

（3）本文件编制应体现国家产业政策，促进产品综合利用，有利于合理利用资源，提高经济效益。

四、主要内容说明

（一）确定标准主要内容

1．范围

本文件适用于以煤沥青为原料，经延迟焦化制成的沥青焦中间相焦，可用做锂离子电池负极材料等的原料。

本文件规定了沥青焦中间相焦的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书。

2．规范性引用文件

根据GB/T 1.1-2020的要求，列出引用文件。

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1997 焦炭试样的采取和制备

GB/T 2001-2013 焦炭工业分析测定方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 21354 粉末产品 振实密度测定通用方法

3．术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4．技术要求

由于在前期调研中，未找到有关国际标准和国外同类企业的先进标准，因此，本文件的技术要求，主要依据用户的意见和以推进科学技术进步，促进国内外贸易需求原则制定的。

- （1）全水分：

- 采用延迟焦化法生产中间相焦，是将原料煤沥青在焦化塔内热缩聚、热分解形成中间相焦，通过高压水流破碎后出焦，此时中间相焦中含有大量的水，经过脱水塔后中间相焦的水分有所降低。制备负极材料，是将原料焦和粘结剂进行破碎、造粒、石墨化、筛分，水分高影响后续工序通常负极材料厂家在破碎前进行烘干处理。

- 综合考虑生产工艺和用户的需求，规定全水分如下：

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PCR-L | PCR-H |
| 全水分（质量分数）Mt，％ ≤ | 8.0 | 8.0 |
| 注1：表1规定的水分指标，不作为质量标准，仅作为贸易结算时的计价因素。 注2：需方对表1的质量指标另有需求时，由供需双方协商确定。 |  |  |

- （2）挥发分：

- 中间相焦挥发分低有如下好处：一是便于石墨化温度控制，有利于装置的平稳运行；二是可以提高收率，减少烧损；三是可有效防止 “烧结”的情况发生，有利于颗粒度的保持。

- 中间相焦挥发分高时，自身具有一定粘结性，在制备人造石墨过程中不用掺入过多沥青，便可实现较好的改性效果，达到容量高、循环衰减慢、使用寿命长等特性。

- 因此负极材料厂家对挥发分的要求有所区别。结合实物的实测值，规定挥发分如下：

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PCR-L | PCR-H |
| 挥发分（质量分数）Vad，％ | 4～7 | 8～10 |

- （3）振实密度：

- 制备负极材料，是将原料焦和粘结剂进行破碎、造粒、石墨化、筛分，最后成粉体材料，负极材料的密度会直接影响电池的体积能量密度。对于同一种负极材料，其压实密度越大体积能量密度也越高。沥青焦中间相焦作为负极材料的主要原料，需要测定其振实密度。

- 结合实物的实测值，规定馏程分析如下：

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PCR-L | PCR-H |
| 振实密度（1mm～2mm），g/cm3 ≥ | 0.65~0.85 |  |

5．试验方法

参照采用现行国标的试验方法。

- 全水分的测定。

- GB/T 2001《焦炭工业分析测定方法》适用于焦炭工业分析，全水分的测定方法是称取≤13mm的焦炭试样（500±10）g。但是由于中间相焦的粒度和熟焦的粒度明显不同，中间相焦的粒度大，只称取≤13mm的焦炭试样（500±10）g完全不具备代表性。同时经分析发现，大块焦的水分低于细粉焦的水分，为了取到有代表性的试样，规定：按GB/T 2001-2013规定进行，但与GB/T 2001-2013 中3.6.1.1所不同的是：称取全水分测定用试样2000g。

- 挥发分的测定按GB/T 2001规定进行。

（3）振实密度的测定按GB/T 21354规定进行。

6．检验规则

（1）试样的采取和制备：

试样的采取和制备按GB/T 1997 规定进行。

（2）数值修约：

为规范生产活动中试验测定和计算得出的各种数值，本文件规定：数值的修约按GB/T 8170规定进行。同时产品质量指标合格判断，采用GB/T 8170中的“修约值比较法”。

7．包装、运输、贮存和质量证明书

本产品常温下状态为固体，通常包装后采用槽车或船运输，根据GB/T 1.1－2020的要求，本文件对运输、贮存和质量证明书等内容规定如下：

7.1　本产品装入洁净有盖的车厢、货船发给用户，无盖的车厢、货船应加蓬布。

7.2　本产品用外袋为塑料编织袋，内衬塑料薄膜的两层袋或复合塑料袋包装。净重量以实际包装称量为准。包装袋上还应标明：产品名称、产品标准号、批号、等级、供方名称、地址。

7.3　每批出厂的产品都应附有质量证明书，证明书内容包括：供方名称、产品名称、批号、净重、发货日期、标准号和本标准规定的各项检验结果。

7.4　在运输和贮存中要远离火种、热源、防潮湿及防雨淋。

（二）主要试验（或验证）情况

本方法结合沥青焦中间相焦的生产数据、市场要求和使用经验而制定完成。工作组通过沥青焦中间相焦出厂检验，对沥青焦中间相焦的主要性能指标进行了验证，结果如下：

表1 沥青焦中间相焦的主要性能指标与标准值对比

| 指 标 样品号 生产厂家 | 全水分（质量分数）Mt，％ | 挥发分（质量分数）Vad，％ | 振实密度（1mm~2mm），g/cm3 | 等级/结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤8.0 | 4～7 | 0.65~0.85 | PCR-L |
|  | ≤8.0 | 8～10 | 0.65~0.85 | PCR-H |
| 1＃ | 6.1 | 7.17 | 0.746 | PCR-L |
| 2＃ | 6.0 | 6.18 | 0.715 | PCR-L |
| 3＃ | 6.0 | 5.98 | 0.732 | PCR-L |
| 4＃ | 6.7 | 5.48 | 0.759 | PCR-L |
| 5＃ | 4.7 | 5.59 | 0.768 | PCR-L |
| 6＃ | 5.6 | 5.50 | 0.789 | PCR-L |
| 7＃ | 6.8 | 7.79 | 0.726 | PCR-H |
| 8＃ | 6.9 | 8.13 | 0.715 | PCR-H |
| 9＃ | 6.2 | 8.54 | 0.729 | PCR-H |

从分析结果看，各主要性能指标均符合标准规定的要求，证明对应本文件的主要技术指标是切实可行。

五、与国际、国外同类标准水平的对比情况

未查到相关标准。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本文件与国家和行业有关的方针、政策、规定、法律和法规是协调一致的。

七、标准中涉及专利的情况

本文件不涉及专利问题。

- 预期达到的社会效益、对产业发展和作用等情况

促进技术创新，增强产品的国内外市场竞争力，对规范市场竞争，引导市场良性发展具有积极的促进作用。

九、贯彻标准的要求和措施建议

本文件发布后，建议标准化技术委员会组织有关专家对新标准进行宣贯，推动新产品的应用。

十、本文件实施后建议废止旧标准情况

无。

十一、其他应予说明的事项

无。

标准编制小组

2022年3月