ICS 71.080

CCS G 17

CCIAA

团体标准

T/CISA xx—20xx

沥青焦中间相焦

Mesophase coke of pitch coke

- 2021 - xx - xx发布                                   2021 - xx - xx实施

中国炼焦行业协会   发布

前  言

- 本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国炼焦行业协会提出并归口。

本文件起草单位：宝武碳业科技股份有限公司、冶金工业信息标准研究院。

本文件主要起草人：张丽丽、李家发、殷泽军、王晓远。

本文件为首次发布。

沥青焦中间相焦

- 范围

本文件规定了沥青焦中间相焦的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书。

本文件适用于以煤沥青为原料，经延迟焦化制成的沥青焦中间相焦，可用做锂离子电池负极材料等的原料。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1997 焦炭试样的采取和制备

GB/T 2001-2013 焦炭工业分析测定方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 21354 粉末产品 振实密度测定通用方法

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 技术要求

- 依据挥发分高低，将沥青焦中间相焦分为两类：

——PCR-L类：挥发分低于8.0；

——PCR-H类：挥发分不低于8.0。

不同类别沥青焦中间相焦的技术指标应符合表1的规定。

表1

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PCR-L | PCR-H |
| 全水分（质量分数）Mt，％ ≤ | 8.0 | 8.0 |
| 挥发分（质量分数）Vad，％ | 4～7 | 8～10 |
| 振实密度（1mm～2mm），g/cm3 | 0.65～0.85 |  |
| 注1：表1规定的水分指标，不作为质量标准，仅作为贸易结算时的计价因素。 注2：需方对表1的质量指标另有需求时，由供需双方协商确定。 |  |  |

- 试验方法

  - 全水分的测定按GB/T 2001-2013规定进行，但与GB/T 2001-2013 中3.6.1.1所不同的是：称取全水分测定用试样2000g。

  - 挥发分的测定按GB/T 2001规定进行。

  - 振实密度的测定按GB/T 21354规定进行。

- 检验规则

  - 产品的质量检验和验收由质量监督部门进行。

  - 以连续生产的产品、每日包装的量为一批，每批不得超过200吨。

  - 试样的采取和制备按GB/T 1997 规定进行。

  - 产品质量指标合格判断，采用GB/T 8170中的“修约值比较法”。

  - 本标准技术要求1全部项目均为出厂检验项目。当产品出现不合格项时，对不合格项应重新取双倍试样进行检验，如检验合格，本批产品判为合格，如仍不合格，则该批产品为不合格。

- 包装、运输、贮存和质量证明书

  - 本产品装入洁净有盖的车厢、货船发给用户，无盖的车厢、货船应加蓬布。

  - 本产品应用包装袋包装，包装袋的基布应有足够的抗拉强度，能防水，防老化。净重量以实际包装称量为准。包装袋上还应标明：产品名称、产品标准号、批号、等级、供方名称、地址。

  - 每批出厂的产品都应附有质量证明书，证明书内容包括：供方名称、产品名称、批号、净重、发货日期、标准号和本标准规定的各项检验结果。

  - 在运输和贮存中要远离火种、热源、防潮湿及防雨淋。

_________________________________